- ПРИЛОЖЕНИЕ В

Маршрутная карта  формирования устройства «Наноарфа»

Материал: Пластина КДБ-10 со слоем термического SiO2  1,5 мкм

05	Очистка поверхности

Указать оборудование

10	Нанесение фоторезиста (негативный)

Указать оборудование

15	Экспонирование

Указать оборудование

20	Проявление

Указать оборудование

25	Отмывка проявленногофоторезиста

Указать оборудование

30	Активная зачистка ПХТ

Указать оборудование

35	Нанесение пленки Ta - 30 нм магнетронным распылением

Указать оборудование

40	Удаление фоторезиста

Указать оборудование

45	Очистка поверхности

Указать оборудование

50	Оптический контроль

Указать оборудование

55	Нанесение плёнки стекло-Al2O3- 1 мкм магнетронным распылением

Указать оборудование

60	Нанесение плёнки V-Ni-V магнетронным распылением

Указать оборудование

65	Нанесение фоторезиста (позитивный)

Указать оборудование

70	Экспонирование

Указать оборудование

75	Проявление

Указать оборудование

80	Формирование структуры

Указать оборудование

85	Очистка поверхности

Указать оборудование

90	Нанесение фоторезиста (позитивный)

Указать оборудование

95	Экспонирование

Указать оборудование

100	Проявление

Указать оборудование

110	Отмывка проявленногофоторезиста

Указать оборудование

115	Формирование структур

Указать оборудование

120	Очистка поверхности

Указать оборудование

125	Формирование  углеродныхнанотрубокок каталитическим  пиролизом этанола

Указать оборудование

130	Очистка поверхности

Указать оборудование

135	Нанесение фоторезиста (негативный)

Указать оборудование

140	Экспонирование

Указать оборудование

145	Проявление

Указать оборудование

150	Нанесение фоторезиста (позитивный)

Указать оборудование

155	Экспонирование

Указать оборудование

160	Проявление

Указать оборудование

165	Отмывка проявленногофоторезиста

Указать оборудование

170	Формирование структур

Указать оборудование

175	Отмывка проявленногофоторезиста

Указать оборудование

180	Нанесение пленки Ta150 мкм  магнетронным распылением

Указать оборудование

185	Удаление фоторезиста

Указать оборудование

190	Очистка поверхности

Указать оборудование

195	Нанесение фоторезиста (позитивный)

Указать оборудование

200	Экспонирование согласно фотошаблону  для формирования окна к затвору

Указать оборудование

205	Проявление

Указать оборудование

210	Отмывка проявленногофоторезиста

Указать оборудование

215	Формирование структур

Указать оборудование

220Очистка поверхности

Указать оборудование

Некоторое оборудование можно взять из 13_glava_08_etap01.

Занести на форму МК 3.1118-ф1-ф1б.